ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И СОЕДИНЕНИЙ К  КОТОРЫМ ПОЛИПРОПИЛЕН СТОЙКИЙ:

солянная кислота:

плавиковая кислота,

фосфорная кислота;

гипохлорит натрия(белизна);

каустическая сода;

коагулянты;

растворы всех солей;

растворы всех щелочей; других агрессивных веществ;

электролит;

минеральные удобрения.

Перечень химических веществ и соединений, к которым полипропилен

нестойкий или относительно стойкий

| Вещество | Нестойкий | Относительно стойкий | Температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Акрилонитрил технический | + |  | 40 |
| Амилацетат |  | + | 20 и выше |
| Аммония нитрат водный |  | + | 80 |
| Анилин хлоргидрат водный |  | + | 60 и выше |
| Ацетальдегид | + |  |  |
| Бензальдегид |  | + | 20, выше нельзя |
| Бензиловый спирт технический |  | + | 60 |
| Бензин |  | + | 20, выше нельзя |
| Брома водный раствор | + |  |  |
| Бутанол технический |  | + | 60 |
| Бутилацетат |  | + | 60 |
| Бутилен жидкий | + |  |  |
| Вазелин | + |  | Больше 20 нельзя |
| Перекись водорода 30% водная |  | + | 60 |
| Перекись водорода 90% водная | + |  |  |
| Восковый спирт | + |  |  |
| Гексан |  | + | 60 |
| Гептан |  | + |  |
| Декалин | + |  |  |
| Дибутилфталат |  | + | Более 20 |
| Диоксан |  | + |  |
| Дихлорбензол |  | + |  |
| Дихлоруксусная кислота |  | + | 60 |
| Дихлорэтилен |  | + |  |

| Изопропиловый эфир | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кремнефтористоводородная кислота |  | + | Не выше 20 |
| Мазут |  | + | Выше 20 нестойкий |
| Масла и жиры растительные |  | + | 60 |
| Масло вазелиновое |  | + | 60 |
| Масло дизельное |  | + |  |
| Масло камфорное | + |  |  |
| Масло моторное | + |  |  |
| Масло парафиновое |  | + | 60 |
| Масло смазочное |  | + |  |
| Соли меди |  | + | 40 |
| Метилацетат |  | + | 60 |
| Метилсерная кислота |  | + |  |
| Муравьиная кислота |  | + | 40 |
| Натрия бромат |  | + | 40 |
| Нитрозные соединения , |  | + | 60 |
| Олеум | + |  |  |
| Серная кислота |  | + | 60 |
| Пальминтиновая кислота |  | + | 20 и не выше |
| Парафин |  | + |  |
| Перхлорная. кислота |  | + | 10%-стойкий, 70%-ос |
| Перхлорэтилен |  | + |  |
| Пиридин |  | + |  |
| Серы двуокись техническая |  | + |  |
| Трихлорэтан |  | + |  |
| Хлоральгидрат |  | + |  |
| Метилхлорид |  | + |  |
| Хлорная вода |  | + |  |
| Хлорная кислота | + |  |  |
| Хлороформ |  | + |  |
| Хлорсульфоновая кислота | + |  |  |
| Хромовая кислота со смесями | + |  |  |
| Хромовая кислота чистая |  | + | 40 |
| Царская водка |  | + | 20 |

Примечание: «+» показывает нестойкость или относительную стойкость полипропилена к агрессивному веществу. В графе температура указана, минимальная температура, начиная с которой полипропилен проявляет нестойкость или относительную стойкость. Если температура не указана, то полипропилен является нестойким или относительно стойким к этому веществу при любой температуре.

Технические характеристики материала полипропилен

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/смЗ | 0,91 |
| Предел прочности | Н/мм2 | 30 |
| Предел текучести | % | >50 |
| Модуль упругости | Н/мм2 | 1,15 |
| Ударная вязкость по Шарпи | мДж/мм2 | о.В |
| Ударная вязкость при надрезе (Шарпи) | мДж/мм2 | 16 |
| Твердость на вдавливание шарика 30 сек. | Н/мм2 | 67 |
| Твердость по Шору Д | - | 70 |
| Температура размягчения | С | ~165 |
| Теплопроводность | Вт/м*К | 0,22 |
| Коэффициент линейного расширения | К(-1) | 1,5* 10 (-4) |
| Объемное удельное сопротивление | Ом*см | >10(16) |
| Поверхностное удельное сопротивление | Ом | >10(13) |
| Диэлектрическая прочность | кВт/мм | 50 |
| Диэлектрическая проницаемость | - | 2,3 |
| Тангенс угла потерь | - | 2*10(-4) |